河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

树脂电缆钩技术规格书

编 制 人：

审    核：

机电副总：

日    期：      年   月   日

城郊煤矿树脂电缆钩技术规格书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿根据矿井生产需要拟采购一批树脂电缆钩，用于煤矿井下架设电缆。

二、货物名称及供货范围：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC13/5 | 个 |  |
| 2 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC28 | 个 |  |

三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖方应向买方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、第三方机构检测报告、阻燃试验证明等。

出卖方供货的电缆钩至少应有三年以上的类似工况下成功使用业绩，企业注册资本不小于200万元，且在工业化生产实践中证明是质量可靠，能保证电缆钩长周期使用。

四、货物使用环境及范围

主要适用于有甲烷和煤尘爆炸危险的煤矿井下，替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，供煤矿井下架设电缆用。

- 货物适用标准

本技术条件除满足投标定货技术条件外，还符合以下国家标准及其它相关标准。

（一） MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

（二） MAJY09-055-11《矿用产品安全标志检验规范》

（三）《煤矿安全规程》（2016年03月版）

- 技术参数

（一）结构简单、使用方便、安全可靠，具有高强度，能够长时间承受负荷。

（二）良好的回弹性，能够弯曲而不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击。
　　（三）高化学稳定性，耐碱、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无毒、无味、无锈的特点。

（四） 电缆挂钩表面应光滑平整，无毛边、气孔、炭化和起颗粒现象；反光标志清晰、张贴位置正确，反光标志在黑暗处灯光照射下的观察距离应达到10m以上。

（五）挂钩阻燃性能(酒精喷灯燃烧性能，5s)：有焰燃烧时间(平均值)≤3s，有焰燃烧时间(最大值)≤10s。无焰燃烧时间(平均值)≤10s，无焰燃烧时间(最大值)≤30s。火焰扩展长度≤280mm。

（六） GL-PVC13/5型电缆钩

1 电缆挂钩挂杆最大拉断力应不小于2500N；挂钩承重不小于210kg，挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。

2 挂钩上下表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω。

3 电缆挂钩外观统一要求为黑色，反光标志为红色；规格尺寸参数具体要求如下；

4电缆挂钩  直径：13±2mm，长度：190±2mm，宽度：44±2mm。

5挂孔  总长度：240+0.5mm，半径：80+0.5mm。

6挂杆  总长度：24-0.50mm，半径：8-0.50mm。

（七） GL-PVC28型电缆钩

1 电缆挂钩挂杆最大拉断力应不小于3500N；挂钩承重不小于340kg，挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于20mm。

2 挂钩上下表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω。

3 电缆挂钩外观统一要求为黑色，反光标志为红色；规格尺寸参数具体要求如下；

4 电缆挂钩  直径：28±2mm，长度：137±2mm，宽度：56±2mm。

七、质量及验收要求

（一）出卖方应向买方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、国家机构检测报告、阻燃试验证明等。

（二）验收时，按照标准对供货量的30%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货。

（三）验收时，相关规格尺寸如果不能与城郊煤矿在用同类电缆挂钩不能有效配套使用的，本批次全部退货。

- 服务及质保要求

（一）电缆钩所需材质采用国内外一线品牌，产品正常使用年限不低于10年。

（二）违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若厂方撤走电缆钩，必须等矿方工程结束并将电缆钩拆除升井，具体时间由矿方根据生产情况确定。

（三）卖方应向买方及时提供货品，到货后，买方对产品进行验收，质保期内出现质量问题，卖方必须给予免费更换，同时卖方承担运输费用。若产品验收合格则给予签收，若产品不合格，产生的费用由卖家承担。

（四）在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内应给予买方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

（五）如需现场服务，供货方接到通知起24小时内到现场处理。

（六）产品质保期为电缆钩投用后壹年，在质保期内所有因产品质量发生的问题，出卖方负责免费更换，出卖方方终生提供技术、维修、优质服务等。

- 运输及包装要求

（一）电缆挂钩应成箱包装，包装箱外壳应标注产品厂家、型号、规格、个数等，反光标记应清楚、醒目、耐檫、耐油、耐水。附带有产品批次检测合格证等。

（二）由供货方负责送货至指定地点，现场验收交货。

十、供应商须提供技术资料要求

出卖方应向买方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明和第三方检测报告等。

十一、技术联系人与联系方式

技术联系人：丁少华（13837069265） 刘德玉（15938321600）

办公室电话：0370-5195183