附件二、技术规格书

电线电缆

一.技术要求

1、本技术规格书包含YJV电力电缆、NH-YJV电力电缆、YFD-YJV电力电缆、BTTZ矿物绝缘电缆、BV铜芯线、NHBV铜芯线。

2、电线电缆生产主要执行规范和标准：

GB12706.3-2002  结构尺寸试验要求

GB12666.5A  阻燃特性

GB/T3956-2008  电缆的导体

GB/T2951-2008  电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T3048-2007  电线电缆电性能试验方法

JB/T8137-1999  电线电缆交货盘

GB6995-2008  电线电缆识别标志

GB/T18380.1-2008 电缆在火焰条件下燃烧试验第一部分：单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法。

3、电线电缆成品外护套表面连续印有型号、规格、额定电压、制造厂名、尺码等标志，印刷标志清晰、耐擦，并符合GB6995-2008的规定。

4、工厂试验：每批电线电缆出厂前，制造厂必须对每根电缆按国家和企业有关标准所要求的项目要求进行工厂试验，并将完整的实验报告提供给招标人。工厂试验经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书。

5、电缆妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货。电缆应以连续长度做成卷盘，每个卷盘的电缆准确长度由招标方以书面形式确定，成圈或成盘应卷绕整齐、妥善包装，电缆端头可靠密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出长度不小于300mm。

二．其他要求

2.1产品需提供合格证及国家相关部门出具的检验报告；

2.2本技术规格提供的是最低限度的技术要求，投标人应保证提供符合本技术规格和有关工业标准的优质产品。

三.投标物资详细的运输和供应方案

3.1投标人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。产品存放时，应按品种、规格分类整齐存放、不得混杂。运输装卸时，要轻拿轻放，严禁碰撞、扔摔，禁止翻斗倾卸。

3.2投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。

3.3投标人须承诺向本项目提供的投标物资来源稳定，供应投标物资的制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与投标承诺一致；代理商可代理多个符合招标要求的生产企业的产品投标，并有切实可行的组织、供应、运输方案措施和跨地域组织调配资源能力。

3.4电缆进场后，在监理及甲方见证下，随机抽样复检，并封存，待检验报告出具合格后再进行施工，若不合格，承担复检费用并退货。

四.质量保证期

自物资交货验收合格之日起12个月，采购方原因损坏由采购方承担责任，若因质量问题，造成的一切损失，由供应方承担。

五.品牌要求：仅限以下：远东电缆、四川合胜华、上海起帆、成都利康、四川塔牌、广东南洋电缆

型材

一.技术参数

1、本技术规格书包含热镀锌钢管、焊接钢管、衬塑钢管、角钢等

2、热镀锌钢管：热镀锌钢管型号分为：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200，厚度对应分别为2.8mm、2.8mm、3.2mm、3.5mm、3.5mm、3.8mm、4mm、4mm、4mm、4.5mm、4.5mm、6.5mm；

3、焊接钢管：焊接钢管型号有：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200，厚度对应分别为2.75mm、2.75mm、3.25mm、3.25mm、3.5mm、3.5mm、3.75mm、4mm、4mm、4.5mm、4.5mm、6mm；

4、热镀锌角钢：热镀锌角钢型号有：30*3、40*4、50*5、63*6等，理论重量分别为1.373kg/m、2.422 kg/m、3.77 kg/m、5.721 kg/m；

5、热镀锌圆钢：热镀锌圆钢型号有：ф10、ф12；理论重量为：0.654kg/m、0.941kg/m

6、热镀锌扁铁：型号有：25*4mm、40*4mm、50*5mm。

7、执行规范和标准：

GB/T3091-2008 低压流体输送焊接钢管

GB/T13793-2008 直缝电焊钢管

GB/T21835-2008 焊接钢管尺寸及单位长度重量

GB/T9787-1988 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差基本信息

GB/T13912-2002 金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求；

二．其他要求

2.1本规格书产品需提供合格证及国家相关部门出具的检验报告；

2.2本技术规格提供的是最低限度的技术要求，投标人应保证提供符合本技术规格和有关工业标准的优质产品；

2.3其他未具体说明的部分型材必须符合国家相关标准。

三.投标物资详细的运输和供应方案

3.1投标人交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。产品存放时，应按品种、规格分类整齐存放、不得混杂。运输装卸时，要轻拿轻放，严禁碰撞、扔摔，禁止翻斗倾卸。

3.2投标人应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。

3.3投标人须承诺向本项目提供的投标物资来源稳定，供应投标物资的制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与投标承诺一致；代理商可代理多个符合招标要求的生产企业的产品投标，并有切实可行的组织、供应、运输方案措施和跨地域组织调配资源能力。

四.质量保证期

自物资交货验收合格之日起12个月，采购方原因损坏由采购方承担责任，若因质量问题，造成的一切损失，由供应方承担。