技术要求

## 伴热电缆\EMK\4*1MM2技术要求：

## 1、按照订单型号采购，设备名称：伴热电缆\EMK\4*1MM2。进口铠装伴热电缆；

2、需厂家提供现场测量及安装指导

3、材质：825合金外护套，氧化镁绝缘，镍铬合金发热芯线

4、最高耐受温度800℃，最高维持温度500℃

5、资质：具备IECE、或CSA质量认证证书

6、提供合格证、质检报告

联系人：王颜山   电话：2652786