鹤壁煤电股份有限公司矿用电缆技术规格书

一、货物名称及供货范围

（一）货物名称：矿用橡套电缆

（二）规格型号、数量要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 | MCPJB 1.9/3.3KV 3*70+1*25+7*4 | 米 | 1000 | 中泰公司 | MA |

# 二、主要部件配置要求及技术参数

（一）主要部件：电工圆铜线、阻燃橡胶。

（二）技术参数：

1.应具有优良的抗拉、抗砸压机械强度，有良好的抗腐蚀、抗老化、阻燃和防水性能；

2.绝缘电阻值应符合MT818-2009的要求；

3.使用在有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；

4.阻燃性能符合 MT 386-2011标准；

5.绝缘与导体、绝缘与绝缘之间应不粘合，绝缘与护套之间应不粘合；

6.供方产品使用寿命不低于设计寿命；

7.产品为全新的、满足设计参数要求的产品，电缆断面结构必须符合和满足有关设计和制造标准的要求；

8.电缆芯线必须通过不同颜色进行明确区分，成品电缆外护套表面应连续印有电缆规格型号、制造厂名称、安标证号、标准编号和长度标志，字迹应清晰、易于辨认、耐擦。

9.交货长度须符合用户的要求，按用户提供的长度交货。长度计量误差为±0.5%。

10、矿用电缆需提供第三方检测报告和抗静电检测报告。

三、适用标准

### 电缆适用MT818-2009标准。